PROJESİ

ÇATI PANELİ  YAPILMASI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞUSTOS  2019

| ÖBF-001 | Aluform PEKİNTAŞ / TEKİZ-İZOCAM / NUHPANEL / TEKNOPANEL POLİÜRETAN İZOLASYONLU Sandwich Çatı paneli yapılması 0,50/40 VEYA 50 MM /0,40 mm RAL 9002 (DIŞ METAL)/ 9002 (İÇ METAL) – 3 HADVELİ ÇATI PANELİ |  |
| --- | --- | --- |

Çatı panellerin,  Proje ve detayına uygun olarak 40 veya 50 mm Poliüretan  izolasyonlu, 38-40 kg/m3 yoğunlukta,  3 hadveli çatı panelinin üst yüzü 0,50 mm kalınlıkta, 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı , alt yüzü 0,40 mm kalınlıkta , 5 mikron astar üzeri, 20 mikron son kat coil coating sistem Ral 9002 polyester boyalı galvaniz sacdır. Mevcut çelik veya betonarme aşıklı çatı üzerine POLİÜRETAN  izolasyonlu sandwich prefabrik  panellerin birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, vida+semer+pul ile montajının yapılması , aksesuarların (üst mahya, alt mahya, saçak altı, duvar dibi,  kenar kaplama vb. gibi) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, vinç, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil çelik aşıklı çatı üzerine 1 m² çatı örtüsü yapılması fiyatı:

ALTERNATİF   1 :

40 MM POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI YAPILMASI  HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV

ALTERNATİF   2 :

50 MM POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI YAPILMASI  HESAP TABLOSU :

1 m2 ………………………………. USD/ m2 + KDV